Liejama akmenukų mišinio danga su vandeniui laidžiu paviršiumi

Rekomenduojamos konstrukcijos Addaset, Addabound, Terrabound liejamų dangų paviršiams

Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo keliai

Tipinis bazinis įrengimas lengvųjų auktomobilių aikštelėms ir mažo intensyvumo, nedidelio greičio privažiavimo keliams

| Liejama Addagrip akmenukų danga Addagrip patvirtintų montuotojų rankiniu būdu išlieta ir glaistyklėmis iki lygios apdailos išlyginta danga. Viršutinis asfalto dangos sluoksnis Kitų rangovų išlietas asfalto sluoksnio danga su minimaliu 1,5% nuolydžiu Apatinis asfaltbenonio dangos sluoksnis Kitų rangovų išlietas asfalto sluoksnio danga su minimaliu 1,5% nuolydžiu Smėlio dangos sluoksnis Kitų rangovų įrengtas smėlio sluoksnis su minimaliu 1,5% nuolydžiu Uždengiama danga (jeigu reikalaujama) Sutankintas gruntas (žemė) |  | Tipinis liejamos dangos paviršiaus storis: 3 mm frakcijos užpildo minimalus dangos storis 16 mm 6 mm frakcijos užpildo minimalus dangos storis 18 mm 10 mm frakcijos užpildo minimalus dangos storis 24 mm Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas viršutinis asfaltbetonio dangos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis nuo 35mm. Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas apatinis asfaltbetonio dangos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis nuo 70 mm. Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas apatinis šalčiui atsparus, sutankintas smėlio/žvyro dangos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis 200-500 mm. Geotekstilinė membrana stabilizuoja ir sustiprina pagrindą – padidėja atsparumas įdubų, provėžų susidarymui (neprivaloma). |
| --- | --- | --- |

PASTABOS:

- Bendras ir tarpiniai pagrindo storiai nustatomi atsižvelgiant į būsimas dangų apkrovas, remiantis Statybos techniniame reglamente (STR) nustatytais reikalavimais.

- Kad užtikrinti tvarkingą išlietos dangos kraštą (briauną), turėtų būti sumontuoti tinkami metalo, trinkelių, akmens, betono ar aliuminio apvadai (bordiūrai).

- Addagrip liejama danga gali būti išlieta ant esamų senų asfalto ar betono paviršių, kurie yra tinkamos konstrukcijos, pagal esamą eismo srautą. Jeigu reikalinga, esantys senoje dangoje įtrūkimai turi būti pašalinti ir užpildyti polimero/cemento skiediniu.

- Liejant dangą ant betono, bet kokios betone esančios konstrukcinės siūlės / deformacinės įpjovos turi atsispindėti ir ant išlieto Addagrip dangos pavirčiaus.

- Maksimalus leistinas pagrindo (asfalto/ betono dangos) nelygumo nuokrypis neturėtų būti didesnis negu 3 mm, matuojant 1 m ilgio lyniuote.

- Jeigu kyla pavojus dėl vandens susikaupimo tam tikrose vietose, tarpinis pagrindas turėtų būti įrengtas laidus vandeniui arba įrengta vandenį surenkanti drenažo sistema.

Nurodyti skaičiai nesudaro specifikacijos. Jie atspindi tipines šio produkto turimas vertes