Liejama akmenukų mišinio danga su vandeniui laidžiu paviršiumi

Rekomenduojamos konstrukcijos Terrabase Rustic, Terrabase Clasic liejamų dangų paviršiams

Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo keliai

Tipinis bazinis įrengimas lengvųjų automobilių aikštelėms ir mažo intensyvumo, nedidelio greičio privažiavimo keliams

| Liejama Addagrip akmenukų danga Addagrip patvirtintų montuotojų rankiniu būdu išlieta ir glaistyklėmis iki lygios apdailos išlyginta danga. Terrabase Addagid tinklo danga Terrabase Geofabric danga Išlyginamojo atsijų sluoksnio danga Kitų rangovų įrengta išlyginamojo sluoksnio iš atsijų (0-5) danga su minimaliu 1,5% nuolydžiu Sutankintos skaldos sluoksnio danga Kitų rangovų įrengtas dolomito skaldos (0-32) sluoksnio danga su minimaliu 1,5% nuolydžiu Smėlio dangos sluoksnis Kitų rangovų įrengtas smėlio sluoksnis su minimaliu 1,5% nuolydžiu Sutankintas gruntas (žemė) |  | Tipinis liejamos dangos paviršiaus storis: Liejamos dangos sluoksnio storis ne mažesnis kaip 45mm susidedantis iš 6-10mm frakcijos užpildo (~5mm sluoksnio įsilieja į Terrabase Addagrid tinklą) Addagrip patvirtintų montuotojų įrengiamas Terrabase Addagrid 7,1mm storio tinklas. Addagrip patvirtintų montuotojų įrengiama Terrabase Geofabric 2,4 mm storio geotekstilinė membrana Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas išlyginamasis skaldos atsijų sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis 20-30 mm Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas dolomito skaldos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis 150-250 mm. Pagal specifikacijas inžinierių suprojektuotas apatinis, šalčiui atsparus, sutankintas smėlio/žvyro dangos sluoksnis. Rekomenduojamas dangos storis 200-500 mm. |
| --- | --- | --- |

PASTABOS:

- Bendras ir tarpiniai pagrindo storiai nustatomi atsižvelgiant į būsimas dangų apkrovas, remiantis Statybos techniniame reglamente (STR) nustatytais reikalavimais.

- Kad užtikrinti tvarkingą išlietos dangos kraštą (briauną), turėtų būti sumontuoti tinkami metalo, trinkelių, akmens, betono ar aliuminio apvadai (bordiūrai).

- Addagrip liejama danga gali būti išlieta ant esamų senų asfalto ar betono paviršių, kurie yra tinkamos konstrukcijos, pagal esamą eismo srautą. Jeigu reikalinga, esantys senoje dangoje įtrūkimai turi būti pašalinti ir užpildyti polimero/cemento skiediniu.

- Liejant dangą ant betono, bet kokios betone esančios konstrukcinės siūlės / deformacinės įpjovos turi atsispindėti ir ant išlieto Addagrip dangos pavirčiaus.

- Maksimalus leistinas pagrindo (asfalto/ betono dangos) nelygumo nuokrypis neturėtų būti didesnis negu 3 mm, matuojant 1 m ilgio lyniuote.

- Jeigu kyla pavojus dėl vandens susikaupimo tam tikrose vietose, tarpinis pagrindas turėtų būti įrengtas laidus vandeniui arba įrengta vandenį surenkanti drenažo sistema.

Nurodyti skaičiai nesudaro specifikacijos. Jie atspindi tipines šio produkto turimas vertes.